## Slide 1
I. Einleitung
II. Theorie & Praxis
III. Anwendung & Ausblick

## Slide 2
I. Einleitung
II. Theorie & Praxis
III. Anwendung & Ausblick

## Slide 3: Latentwärmespeicher
I. Theorie & Praxis
II. Anwendungen & Ausblick
 Wie funktioniert´s?
Materialanforderungen
 Klassifizierung
 Problematik und Lösungsansätze
 Konkrete Beispiele

## Slide 4: Phase change materials
600
500
400
300
200
100
20
80
60
40
100
00
Wärmekapazität [J/cm3]
Temperatur [°C]
Wasser
PCM 72
I. Einleitung
II. Theorie & Praxis
Theoretische Grundlagen
III. Anwendung & Ausblick
Sensible
Wärme
Latente Wärme

## Slide 5: Anforderungen an das Material
I. Einleitung
II. Theorie & Praxis
Materialanforderungen
III. Anwendung & Ausblick
 Überhitzung
 Schmelz- & Erstarrungsverhalten
 Wärmeleitfähigkeit
 Dichte
 Spezifische Wärme
I. Physikalische Anforderungen
II. Technische Anforderungen
III. Ökologie & Wirtschaft
 Korrosivität
 Zyklenstabilität
 Umwelt und Recycling
 Toxikologie
 Preis

## Slide 6: Arten von PCMs
I. Einleitung
II. Theorie & Praxis
Klassifizierung
III. Anwendung & Ausblick
I. Eutektische Wasser-Salz-Lösungen
II. Organische PCMs
 Paraffine
 Zuckeralkohole
CH2OH
CH2OH
OH
OH
H
H
Erythritol
CH2OH
CH2OH
OH
OH
H
H
Mannitol
HO
HO
H
H
CH2OH
CH2OH
OH
OH
H
H
Sorbitol
HO
OH
H
H

## Slide 7: Arten von PCMs
I. Einleitung
II. Theorie & Praxis
Klassifizierung
III. Anwendung & Ausblick
I. Eutektische Wasser-Salz-Lösungen
II. Organische PCMs
III. Salzhydrate
 Paraffine
 Zuckeralkohole
z.B.
CaCl2 6H2O
27 °C
Na2SO4 10H2O
32 °C
CH3COONa 3H2O
58 °C
Mg(NO3)2 6H2O/Li(NO3)
Ba(OH)2 8H2O
72 °C
78 °C

## Slide 8: Vergleich verschiedener Speichermedien
I. Einleitung
II. Theorie & Praxis
Klassifizierung
III. Anwendung & Ausblick
0
50
100
150
200
Schmelzpunkt [°C]
0
600
700
500
400
100
200
300
-50
E
n
e
r
g
i
e
d
i
c
h
t
e
[KJ]
H2O
Paraffin
C 18
D-Sorbitol
D-Mannitol
Mg(NO3)2 * 6H2O
CH3COONa * 3H2O
Ba(OH)2 * 8H2O

## Slide 9: Probleme im Einsatz von PCMs
I. Einleitung
II. Theorie & Praxis
Problematik
III. Anwendung & Ausblick
Inkongruentes Schmelzen:
 Trennung aufgrund
verschiedender Dichten
 Schlechte oder behinderte
Rückbildung zum Edukt
 Bildung eines Bodensatzes
 „Verpackung“
T [°C]
100
80
60
40
20
0
-20
x = 6
x = 4
x = 2
CaCl2•6H2O
Gew.-% Prozent H2O
Phasendiagramm von CaCl2•6H2O

## Slide 10: Lösungsansätze
I. Einleitung
II. Theorie & Praxis
Lösungen
III. Anwendung & Ausblick
1. Zugabe zusätzlichen Wassers
Entladung:
CH3COO- +Na + CH3COONa 3H2O
DH < 0
Beladung:
1. CH3COONa 3H2O CH3COONa + 3 H2O
DH > 0
2. CH3COONa + H2O CH3COO- + Na +
DT

## Slide 11: Lösungsansätze
I. Einleitung
II. Theorie & Praxis
Lösungen
III. Anwendung & Ausblick
1. Zugabe zusätzlichen Wassers
2. Verkapselung des Speichermediums
Konventionelle Behälter
Geschlossenporige Matrix
Mikroverkapselung

## Slide 12: Vergleichende Betrachtung
I. Einleitung
II. Theorie & Praxis
Konkrete Beispiele
III. Anwendung & Ausblick
inkongruent
kongruent
mehrstufig; DV
einstufig; kein DV
1,26 J/gK
1,40 J/gK
2,07(s)–1,93(l) g/cm3
1,61(s) –1,59 (l) g/cm3
alkalisch/ätzend
neutral
~ 280 J/g
~ 182 J/g
Schmelzwärme
Bewertungskriterien
Ba(OH)2 8H2O
Mg(NO3)2 • 6H2O/Li(NO3)
Schmelzverhalten
Erstarrungsverhalten
Spez. Wärmekapazität
Dichte
Reaktivität
Reaktion/Toxikologie/
Umwelt
Speicherbehälter
Stahl/Kupfer
Aluminium
giftig/schädlich
Therapie/Düngemittel

## Slide 13
I. Einleitung
II. Theorie & Praxis
III. Anwendung & Ausblick
Einsatzbereiche

## Slide 14: Automobil
I. Einleitung
II. Theorie & Praxis
III. Anwendung & Ausblick
Einsatzbereiche
PCM 72 von Merck im 5er BMW
Schmelzpunkt 72 °C
Eingebunden in den Kühlwasserkreislauf
 Bereitstellung der Wärme 2d bei bis zu –20°C

## Slide 15: Baumaterialien
I. Einleitung
II. Theorie & Praxis
III. Anwendung & Ausblick
Einsatzbereiche
Beladung durch Sonneneinstrahlung
 Wärmeabgabe bei Temperaturerniedrigung in der Nacht
Luftspalt
Abdeckplatte
aus Gipskarton
Gipskartonplatte
mit PCM
Wärme-dämmung
Wetterschutz
Mauerwerk

## Slide 16: Fußbodenheizung
I. Einleitung
II. Theorie & Praxis
III. Anwendung & Ausblick
Einsatzbereiche
GR 40 von Rubitherm® spart 50% einer Estrichschichtdicke ein
Temperaturkonstanz durch Paraffin
 Trockene und schnelle Verlegung
Wärmedämmung
Heizregister
Speichergranulat
Trockenestrich
Fliese
Parkett
Teppich

## Slide 17: Heizung & Warmwasser
I. Einleitung
II. Theorie & Praxis
III. Anwendung & Ausblick
Einsatzbereiche
Pumpe
PCM
Speicherung der Wärme aus Solaranlagen
Latentwärmespeicher bieten geringeres Volumen und einen
erhöhten Wirkungsgrad gegenüber Wasserspeichern

## Slide 18: Catering
I. Einleitung
II. Theorie & Praxis
III. Anwendung & Ausblick
Einsatzbereiche
 Elektrische Heizsysteme nicht immer einsetzbar
 Schmelzpunkt bei 80 bis 90°C

## Slide 19: Elektronik
I. Einleitung
II. Theorie & Praxis
III. Anwendung & Ausblick
Einsatzbereiche
Einsatz als Wärmespeicher während Temperaturpeaks
Abgabe der Wärme über Kühlrippen in „Erholungsphasen“

## Slide 20: Textilien
I. Einleitung
II. Theorie & Praxis
III. Anwendung & Ausblick
Einsatzbereiche
Paraffine, die in einzelne Schichten eingearbeitet sind
Aufladen durch Sonne oder Bewegung, Entladung bei Temperaturabfall
 Geeigneter Einsatz im Extremitätenbereich

## Slide 21: Produktangebot bei Rubitherm®
I. Einleitung
II. Theorie & Praxis
III. Anwendung & Ausblick
Entwicklungstendenz
Produkt- Produkt- Schmelz- Speicher-
bezeichnung anzahl punkt [°C] kapazität [kJ/kg]
GR (Granulat)
3
28; 43; 79
72; 63; 71
RT (Paraffin)
17
-3 bis 99
130 bis 214
PX (Pulver)
4
28; 43; 53; 79
112; 96; 103; 99
FB (Platten)
3
43; 55; 79
117; 135; 132
PK (Paraffin)
!NEU!
41 bis 100
???
???

## Slide 22
I. Einleitung
II. Theorie & Praxis
III. Anwendung & Ausblick
Einsatzbereiche