## Slide 1
Kuper-Erze
abgebaut in Kanada u. a. Ländern beinhalten auch Cu-, Fe-, Sn-, Zn-, Co- und Ni-Verbindungen (meist Sulfide) sowie Edelmetalle (Gold, Silber und Platin-Metalle)
Aufkonzentrierte Kuper-Erze (20 – 30 Gew.-% Cu)
Kupfer-Stein (30 – 70 Gew.-% Cu)
Roh-Kupfer (94 – 97 Gew.-% Cu)
Gar-Kupfer (ca. 99% Cu)
Rein-Kupfer (ca. 99,95% Cu)
Flotation
(Schwimaufbereitung)
Schmelzmetallurgische Raffination
(„Rösten“ und Schmelzen)
Verblaserrösten in einem Konverter
(Schlackenblasen und Garblasen)
Schmelzmetallurgische Raffination
(oxidierendes und reduzierendes Verfahren)
Elektrolytische Raffination
(in schwefelsaurer CuSO4-Lösung)
Gangart (= Begleitgestein) wird
Abgetrennt (sinkt auf den Boden)
Gangart und Teil des Eisens
als Schlacke abgetrennt
Eisen wird verschlackt und
abgetrennt
Schlacke u. a. mit Sn-, Fe-, Co- und
Ni-Oxiden abgetrennt
Unedle Metalle (Fe, Co, Ni, Zn) gehen in Lösung, Edelmetalle sind im Anodenschlamm

## Slide 2
Kuper-Nickel-Erze
z. B. Magnetkies (abgebaut in Kanada, Russland, Skandinavien, Simbabwe und Australien)
Aufkonzentrierte Kuper-Nickel-Erze
Kupfer-Nickel-Rohstein
Kupfer-Nickel-Feinstein (besteht hauptsächlich aus NiS und Cu2S
Monelmetall (Legierung aus ca. 70% Ni und 30% Cu)
ggf. Flotation
(Schwimaufbereitung)
Schmelzmetallurgische Raffination
(„Rösten“ und Schmelzen)
Verblaserrösten in einem Konverter
(Schlackenblasen und Garblasen)
Verschmelzen m. Na2S, Trennen von Cu2S/NiS, Rösten des NiS und Reduktion mit Koks
Gangart (= Begleitgestein) wird
Abgetrennt (sinkt auf den Boden)
Gangart und Teil des Eisens
als Schlacke abgetrennt
Eisen wird verschlackt und
abgetrennt
Rösten zu Ni- und Cu-Oxiden und
Reduzieren in Flammöfen
Roh-Nickel
Elektrolytische Raffination
Elektrolytische Raffination
Rein-Nickel
Reinst-Nickel (> 99,90% Ni)