## Slide 1
Spalt
Knochen
Schwarte
8-12 Wochen
bei pH 12-13
24-48 h
bei pH 1-2
stufenweise Extraktion mit heißem Wasser
(55-100°C)
Reinigung
Separatoren+ Ionentauscher
Eindickung + Sterilisation
(140°C)
Trocknung
Endfeuchte 9-13%
Mahlen, Sieben+ Mischen